ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ЈАВНУ РАДОВА – САНАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ПОДРУМА У ЗГРАДИ ПЛАТОНЕУМ 18/2021

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

| Ред. Бр. | ОПИС РАДОВА | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обијање старог малтера |  |  |  |  |
|  | Постојећи малтер уклонити до здраве и чврсте подлоге - цигле. Сви трошни и невезани делови подлоге се морају уклонити. Пре самог наношења санационох материјала површина се мора отпрашити и навлажити, тако да подлога буде мат влажна. | m2 | 500,00 |  |  |
| 2. | Малтерисање основног слоја |  |  |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња основног слоја паропропусног,отпорног на соли малтера, на бази pozzolanic реактивног везива за побољшање прионљивости исушујућих матера Poromap Rinzaffo Plus. Материјал се наносити глетерицом или машински у минималној дебљини од 5мм, са потрошњом од 7,5-8,0 кг/м2 Материјал мора имати следеће карактеристике: | m2 | 500,00 |  |  |
|  | чврстоћа при притиску након 28 дана према ЕN 1015-11 (N/mm2): ≥8 (категорија CSIV) |  |  |  |  |
|  | прионљивост за подлогу - циглу, према ЕN 1015-12 (N/mm2): ≥0,50 тип лома (FP)B |  |  |  |  |
|  | капиларно упијанје воде према ЕN 1015-18 [kg/(m²∙min0.5)]: категорија W1 |  |  |  |  |
|  | коефицијент паропропустљивости према EN 1015-19 (µ): ≤20 |  |  |  |  |
|  | топлотна својства (λ10,dry)(W/m.K): 0,57 (P=50%) |  |  |  |  |
|  | отпорност на пожар према ЕN 13501-1: klasa A1 |  |  |  |  |
|  | отпроност на сулфате према Аnstett testu: висока |  |  |  |  |
|  | исољавање: нема присуства |  |  |  |  |
| 3. | Малтерисање |  |  |  |  |
|  | Набавка,транспорт и уградња исушујућег паропропусног малтера на бази Pozzola-нске реакције и везива отпорних на исољавање Poromap Deumidificante у минималној дебљини од 2цм. Малтер мора бити класификован као "R" према стандарду EN 998-1. Малтер мора имати следеће карактеристике: | m2 | 500,00 |  |  |
|  | чврстоћа при притиску након 28 дана према ЕN 1015-11 (N/mm2): 2,5 (категорија CSII) |  |  |  |  |
|  | прионљивост за подлогу према ЕN 1015-12 (N/mm2): ≥0,30 тип лома (FP)B |  |  |  |  |
|  | капиларно упијанје воде према ЕN 1015-18 (kg/m2): 3,00 |  |  |  |  |
|  | коефицијент паропропустљивости према EN 1015-19 (µ): ≤10 |  |  |  |  |
|  | топлотна својства (λ10,dry)(W/m.K): 0,35 (P=50%) |  |  |  |  |
|  | отпорност на пожар према ЕN 13501-1: klasa A1 |  |  |  |  |
|  | отпроност на сулфате према Аnstett testu: висока |  |  |  |  |
|  | исољавање: нема присуства |  |  |  |  |
| 4. | Наношење боје |  |  |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уградња завршне заштитно декоративне боје са припадајућим прајмером. Боја и прајмер мора имати својство паропропусности, водоодбојности и високу покривну моћ. Наношење вршити ваљком или прскањем у два слоја са укупном потрошњом од 0,35 кг/м2. Материјал мора имати следеће карактеристике: | m2 | 500,00 |  |  |
|  | садржај испарљивих органских једињења VOC белог производа (г/л): ≤5 |  |  |  |  |
|  | садржај испарљивих органских једињења VOC обојеног производа (г/л): ≤28 |  |  |  |  |
|  | промена боје после 200 сати тестирања уређајем Weather-Ometer (ASTM G 155 ciklus 1):Δ E < 1 |  |  |  |  |
|  | коефицијент паропропустљивости према EN ISO 7783 (µ): 600 |  |  |  |  |
|  | коефицијент kапиларног упијања воде према EN 1062-3 W24 [kg/(m²·h0.5)]: 0,06 |  |  |  |  |
|  | огледалски сјај под углом од 85°EN ISO 2813: 2,0 потпуно мат |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |

| Укупна цена без ПДВ-а | _______________ РСД Словима: |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом | _______________ РСД Словима: |